**安徽建筑大学党委人武部2025年军训服装**

**采购项目调研公告**

各供应商：

学校2025年新生入学军事训练将于9月份开展，需进行军训服装采购，现面向你单位征询相关意见，请根据工作实际填写相关情况并提出反馈意见（反馈意见可以批注形式反馈），反馈意见加盖单位公章扫描为PDF版，于2025年5月9日之前反馈至邮箱20910177@qq.com，谢谢！

安徽建筑大学党委人武部

2025年4月30日

供应商单位名称（公章）：

联系人及联系方式：

**一、项目名称**：安徽建筑大学党委人武部2025年军训服装采购项目

**二、项目概况：**

2025年新生军训预计人数为4500名，具体数量以实际报到人数为准。新生军训物资预算金额为100元/每套。军训物资包括：迷彩军训服1套（迷彩上衣含logo（印刷）+迷彩裤）、迷彩短袖汗衫2件（短袖汗衫含logo（印刷））、迷彩帽1顶含帽徽（帽徽图样为安徽建筑大学校徽，黄底蓝色）、迷彩鞋1双、编织外腰带1条、肩章1付。

**三、付款方式：【供应商可以批注形式提出合理化建议】**

服装交付并经现场随机抽样送检验收合格，军训工作完成后，按照“合同单价×实际领取服装数量”进行结算，一次性付清。

**四、产品要求【供应商可以批注形式提出合理化建议】**

（一）整体要求

1、迷彩军训服（迷彩外套+迷彩裤+帽子）

1. 使用说明按照GB/T5296.4规定；
2. 整套服装及肩章样式不得违反《军服管理条例》,迷彩服、帽花纹应明显区别于现役军服。号型按GB/T1335(所有部分）规定执行；
3. 外观及缝制质量：符合国家及行业标准，不允许有破洞，拉链缺齿、拉链锁头脱落、无破损性外观疵点，线迹顺直，卷边拼缝平服、不露毛边，缝口处应回针。

2、迷彩短袖汗衫（训练短袖）

(1)使用说明按照GB/T5296.4规定；

(2)不得违反《军服管理条例》,迷彩服、帽花纹应明显区别于现役军服。号型按FZ/T70014或GB/T1335(所有部分）规定执行；

(3)外观及缝制质量：符合国家及行业标准,不允许跳针断线。缝制牢固，松紧适宜。熨烫平整，线头修清无杂物。

3、迷彩鞋（含鞋带）：学生军训穿用布面胶鞋。

(1)产品鞋号、型号按GB/T43293的规定执行；

(2)要求鞋底、帮面无裂痕，鞋底结合处不脱胶。针码整齐，不留线头。鞋帮和鞋底耐磨，透气性好、穿着舒适。拉伸强度、外底厚度等应符合国家及行业标准。

4、编制外腰带

(1)腰带为锦纶100机织腰带，安全性能按GB18401－2010C类标准执行。

（二）技术要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **技术要求** | **数量** |
| 1 | 迷彩帽 | 1、符合GB18401－2010 B 类要求，大小可调节。  ★2、纤维含量：棉≥25%，涤纶≤75%，甲醛含量(mg/kg)≤75;pH值4.0-8.5,可分解致癌芳香胺染料：禁用。  注：投标文件中提供检测报告，须体现标识★参数要求，且报告上须具有CMA标识。 | 4500顶 |
| 2 | 迷彩  军训服 | 1、学生军训服装式样及标准，按照上级教育行政主管部门的规定进行制作。符合GB18401―2010B类要求。  ★2、纤维含量：棉≥35%;涤纶≤65%；  ★3、甲醛含量(mg/kg)≤75;pH值4.0-8.5；  ★4、色牢度(级)≥3（耐水、耐干摩擦、耐光、耐皂洗）；  5、起球(级)≥3；  ★6、接缝强力(N)：袖窿缝≥140，裤后裆缝≥140；  7、无异味；  ★8、可分解致癌芳香胺染料:禁用。  注：投标文件中提供检测报告，须体现标识★参数要求，且报告上须具有CMA标识。 | 4500套 |
| 3 | 迷彩短袖汗衫 | 1、符合GB18401―2010 B类要求；  2、无异味；  ★3、甲醛含量(mg/kg)≤75;pH值4.0-8.5；  ★4、可分解致癌芳香胺染料:禁用；  ★5、色牢度（级）≥3(耐皂洗、耐水、耐摩擦、耐汗渍、耐光）；  ★6、纤维含量：100%聚酯纤维。  注：投标文件中提供检测报告，须体现标识★参数要求，且报告上须具有CMA标识。 | 9000件 |
| 4 | 编织外腰带 | 1、符合GB18401―2010 C类要求；  2、腰带宽5厘米,带头宽6厘米,腰带长1.3-1.5米左右;  3、甲醛含量≤300mg/kg;  4、可分解致癌芳香胺染料：禁用;  ★5、腰带纤维含量：锦纶100%。 | 4500条 |
| 5 | 迷彩鞋 | 1、外底拉伸强度(MPa)≥8.0;  2、外底拉断伸长率（％）≥320；  ★3、硬度（邵尔A）≤75；  ★4、围条与鞋帮粘附强度(N/mm)≥2.0;  5、衬里和内垫摩擦色牢度(级)≥3;  ★6、PH值(鞋面)4.0-9.0;  甲醛含量(mg/kg)≤75，可分解致癌芳香胺染料：禁用;  8、可萃取重金属砷(mg/kg)≤1.0，铅(mg/kg)≤1.0，镉(mg/kg)≤1.0;  9、含氯酚（mg/kg）:四氯苯酚不应检出。  注：投标文件中提供检测报告，须体现标识★参数要求，且报告上须具有CMA标识。 | 4500双 |
| 6 | 肩章 | 学员夏季肩章 | 4500付 |

（三）其他要求

1、所有项目按校方要求或展品样式、色彩、质量供货；

2、服装要做到不褪色、不开线、无自然破损，同时满足部分特体需求；

3、保证物品直接发放到每个学生手中，并负责非人为丢失、破损等原因的免费个人调换；

4、供应商严格履行义务，不得私自向他人转让成交项目，否则承担违约责任；

5、产品符合我国服装质量标准，在签订合同后，5个日历日内联系校方确定产品样式并提供实物样品（样品包括学生军训迷彩服装、短袖、迷彩鞋、腰带、迷彩帽、肩章、臂章完整一套），要求不带生产商标记。

6、交付成品上衣、短袖需印刷校方校徽，具体位置及大小由中标人与校方沟通确定。

## 7、

|  |  |
| --- | --- |
| 企业认证及信誉情况 | 供应商具有中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的有效的质量管理体系认证证书  职业健康安全管理体系认证证书得  环境管理体系认证证书  五星级及以上售后服务认证证书 |
| 供应商业绩 | 自 2022 年 1 月 1 日起（以合同签订日期为准），投标人具有军训服装供货项目业绩2个  注：业绩包括①中标通知书、②采购合同（采购合同中需反映出上述业绩项目内容明细清单）③验收报告。以上证明材料为原件彩色扫描件。 |

（四）供货期及质量要求

1、供货期抽检样品合格后，供应商在采购人指定时间将货物送至指定地点（验收合格一个月内，具体发放时间以通知为准），并负责发放。整套服装及迷彩鞋尺寸由供应商联系校方提前准备，保证每个学生都能穿上合体服装。

2.质量要求：供应商须严格按国家或行业的有关规程、规范和采购人要求制作，达到“国家或行业的有关质量标准”和招标文件要求及指定样品的同等等级。

**五、 货物交付期限、运输、交付地点和方式**

1、交付期限：合同签订后40个日历日内完成生产并送检，在采购人指定时间将货物送至指定地点（具体发放时间以通知为准）；

2、运输：乙方负责运输并承担费用；

3、交付地点：安徽建筑大学紫云路校区、金寨路校区；

4、交付方式：送货上门，并负责发放以及调换。

**六、其他方面的建议。**